Thermodynamic Data

Note:  Alll values are assumed to be at least +/- 1

Substance			ΔHf°			ΔGf°			S°

and  State			( kJ/mole )		( kJ/mole )		( J/K mole )

Aluminum

Al (s)				    0			    0			28

Al2O3	(s)			-1676			-1582			51

Al(OH)3(s)			-1277

AlCl3(s)			-704			-629			111

Barium

Ba(s)				    0			    0			67

BaCO3(s)			-1219			-1139			112

BaO(s)			-582			-552			70

Ba(OH)2(s)			-946

BaSO4(s)			-1465			-1353			132

Beryllium

Be(s)				    0			   0			10

BeO(s)			-599			-569			14

Be(OH)2(s)			-904			-815			47

Bromine

Br2(l)				 0			  0			152

Br2(g)			31			  3			245

Br2(aq)			 -3			  4			130

Br –(aq)			-121			-104			82

HBr(g)			-36			-53			199

Cadmium

Cd(s)				   0			   0			52

CdO(s)			-258			-228			55

Cd(OH)2(s)			-561			-474			96

CdS(s)			-162			-156			65

CdSO4(s)			-935			-823			123

Calcium

Ca(s)				  0			  0			41

CaC2(s)			-63			-68			70

Calcium - continued

CaCO3(s)			-1207			-1129			93

CaO(s)			-635			-604			40

Ca(OH)2(s)			-987			-899			83

Ca3(PO4)2(s)		-4126			-3890			241

CaSO4(s)			-1433			-1320			107

CaSiO3(s)			-1630			-1550			84

Carbon

C(s) (graphite)		  0			  0			  6

C(s) (diamond)		  2			  3			  2

CO(g)			-110.5		-137			198

CO2(g)			-393.5		-394			214

CH4(g)			-75			-51			186

CH3OH(g)			-201			-163			240

CH3OH (l)			-239			-166			127

H2CO3 (g)			-116			-110			219

HCOOH (g)		-363			-351			249

HCN	(g)			135.1			125			202

C2H2	(g)			227			209			201

C2H4 (g)			52			68			219

CH3CHO (g)		-166			-129			250

C2H5OH (l)			-278			-175			161

C2H6 (g)			-84.7			-32.9			229.5

C3H6 (g)			20.9			62.7			266.9

C3H8 (g)			-104			-24			270

C2H4O (g)			-53			-13			242

CH2=CHCN (g)		185.0			195.4			274

CH3COOH (l)		-484			-389			160

C6H12O6 (s)			-1275			-911			212

CCl4				-135			-65			216

Chlorine

Cl2 (g)			   0			  0			223

Cl2 (aq)			-23			  7			121

Cl- (aq)			-167			-131			57

HCl (g)			-92			-95			187

Chromium

Cr (s)				   0			   0			24

Cr2O3 (s)			-1128			-1047			81

CrO3 (s)			-579			-502			72

Copper

Cu (s)			   0			   0			33

CuCO3 (s)			-595			-518			88

Cu2O (s)			-170			-148			93

CuO (s)			-156			-128			43

Cu(OH)2 (s)		-450			-372			108

CuS (s)			-49			-49			67

Flourine

F2 (g)				  0			  0			203

F- (aq)			-333			-279			-14

HF (g)			-271			-273			174

Hydrogen

H2 (g)			  0			  0			131

H (g)				217			203			115

H+ (aq)			  0			  0			  0

OH- (aq)			-230			-157			-11

H2O (l)			-286			-237			70

H2O (g)			-242			-229			189

Iodine

I2 (s)				0		 	0			116

I2 (g)				62			19			261

I2 (aq)			23			16			137

I-1 (aq)			-55			-52			106

Iron

Fe (s)			0			0			27

Fe3C (s)			21			15			108

Fe0.95O (s) (wustite)      -264			-240			59

FeO				-272			-255			61

Fe3O4 (s) (magnetite)	-1117			-1013			146

Fe2O3 (s) (hematite)	-826			-740			90

FeS (s)			-95			-97			67

FeS2 (s)			-178			-166			53

FeSO4 (s)			-929			-825			121

Lead

Pb (s)			0			0			65

PbO2 (s)			-277			-217			69

PbS (s)			-100			-99			91

PbSO4 (s)			-920			-813			149

Magnesium

Mg (s)			0			0			33

MgCO3 (s)			-1113			-1029			66

MgO (s)			-602			-569			27

Mg(OH)2 (s)		-925			-834			64

Manganese

Mn (s)			0			0			32

MnO (s)			-385			-363			60

Mn3O4 (s)			-1387			-1280			149

Mn2O3 (s)			-971			-893			110

MnO2 (s)			-521			-466			53

MnO4-1 (aq)			-543			-449			190

Mercury

Hg (l) 			0			0			76

Hg2Cl2 (s)			-265			-211			196

HgCl2 (s)			-230			-184			144

HgO (s)			-90			-59			70

HgS (s) 			-58			-49			78

Nickel

Ni (s) 			0			0			30

NiCl2 (s)			-316			-272			107

NiO (s)			-241			-213			38

Ni(OH)2 (s)			-538			-453			79

NiS (s)			-93			-90			53

Nitrogen

N2 (g)			0			0			192

NH3 (g)			-46			-17			193

NH3 (aq)			-80			-27			111

NH4+1	 (aq)			-132			-79			113

NO (g)			90			87			211

NO2 (g)			34			52			240

N2O (g) 			82			104			220

N2O4 (g)			10			98			304

N2O4 (l) 			-20			97			209

N2O5 (s)			-42			134			178

N2H4 (l) 			51			149			121

N2H3CH3 (l)			54			180			166

HNO3 (aq)			-207			-111			146

HNO3 (l)			-174			-81			156

Nitrogen - continued

NH4ClO4 (s)		-295			-89			186

NH4Cl (s) 			-314			-203			96

Oxygen

O2 (g) 			0			0			205

O (g)				249			232			161

O3 (g)			143			163			239

Phosphorus

P(s) (white)			0			0			41

P(s) (red)			-18			-12			23

P(s) (black)			-39			-33			23

P4 (g)				59			24			280

PF5 (g)			-1578			-1509			296

PH3 (g)			5			13			210

H3PO4 (s) 			-1279			-1119			110

H3PO4 (l) 			-1267			---			---

H3PO4 (aq)			-1288			-1143			158

P4O10 (s) 			-2984			-2698			229

Potassium

K(s)				0			0			64

KCl (s) 			-436			-408			83

KClO3 (s) 			-391			-290			143

KClO4 (s)			-433			-304			151

K2O (s) 			-361			-322			98

K2O2 (s)			-496			-430			113

KO2 (s) 			-283			-238			117

KOH (s)			-425			-379			79

KOH (aq) 			-481			-440			9.20

Silicon

SiO2 (s) (quartz) 		-911			-856			42

SiCl4 (l) 			-687			-620			240

Silver

Ag (s)			0			0			43

Ag+ (aq)			105			77			73

AgBr (s) 			-100			-97			107

AgCN (s)			146			164			84

AgCl (s)			-127			-110			96

Ag2CrO4 (s)		-712			-622			217

Silver - continued

AgI (s)			-62			-66			115

Ag2O (s)			-31			-11			122

Ag2S (s)			-32			-40			146

Sodium

Na (s)			0			0			51

Na+ (aq)			-240			-262			59

NaBr (s)			-360			-347			84

Na2CO3 (s)			-1131			-1048			136

NaHCO3 (s)		-948			-852			102

NaCl (s)			-411			-384			72

NaH (s)			-56			-33			40

NaI (s)			-288			-282			91

NaNO2 (s)			-359

NaNO3 (s)			-467			-366			116

Na2O (s)			-416			-377			73

Na2O2 (s)			-515			-451			95

NaOH (s)			-427			-381			64

NaOH (aq)			-470			-419			50

Sulfur

S (s) (rhombic)		0			0			32

S (s) (monoclinic)	0.3			0.1			33

S2- (aq)			33			86			-15

S8 (g)				102			50			431

SF6 (g)			-1209			-1105			292

H2S (g)			-21			-34			206

SO2 (g)			-297			-300			248

SO3 (g)			-396			-371			257

SO42- (aq)			-909			-745			20

H2SO4 (l)			-814			-690		        157

H2SO4  (aq)                   -909                     -745                    20

Tin

Sn(s) (white)                    0                        0                        52

Sn(s) (gray)                    -2		         0.1                       44

SnO (s)	                   -285                 -257                        56

SnO2 (s)                         -581                	-520                        52

Sn(OH)2 (s)                    -561                 -492                       155

Titanium

TiCl4 (g)                         -763                   -727                      355

TiO2 (s)                          -945                  -890                       50

Uranium

U (s)                                 0                           0                      50

UF6 (s)                           -2137                 -2008                  228

UF6 (g)                           -2113                 -2029                   380

UO2 (s)                          -1084                 -1029                    78

U3O8 (s)                         -3575                 -3393                    282

UO3 (s)                          -1230                 -1150                    99

Xenon

Xe (g)                              0                             0                   170

XeF2 (g)                        -108                      -48                    254

XeF4 (s)                         -251                    -121                    146

XeF6 (g)                         -294

XeO3 (s)                        402

Zinc

Zn(s)                                 0                       0                          -42

ZnO(s)                          -348                 -318                          44

Zn(OH)2 (s)                   -642

ZnS(s) (wrutzite)           -193

ZnS(s) (zinc blende)     -206                 -201                         58

ZnSO4 (s)                      -983                 -874             		120